## Основные требования

к производству переплава из ломов , получаемого "со стороны"

Чушки переплава должны удовлетворять следующим техническим требованиям:

1.Мелкая чушка должна быть массой до 20кг.

Допускается по согласованию с потребителем поставка крупногабаритной чушки массой до 800кг.

2.Химический состав должен соответствовать требованиям таблицы.

Таблица

| Наименование переплава | Маркировка переп лава | Содержание компонентов, не более % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ni | ### Pb | Прочие |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | каждой | Сумма |
| Переплав ломов 1 группы | П 1 (АД1) | 0,2 | 0,4 | 0,10 | 0,1 | - | 0,10 |  | - | 0,03 | 0,05 | 0,15 |
| Переплав ломов 1 группы | П 1 (АД) | 0,5 | 0,5 | 0,10 | 0,1 | - | 0,10 |  | - | 0,03 | 0,05 | 0,15 |
| Переплав низколегированный | П2 (6061) | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
| Переплав низколегированный | П2 (6082) | 1,3 | 0,4 | 0,10 | 1,0 | 1,2 | 0,15 | 0,2 | - | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
| Переплав низколегированный | П2 (АД31) | 0,7 | 0,4 | 0,10 | 0,10 | 0,9 | 0,15 |  | - | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
| Переплав дюралевый | П2 (Д1) | 0,7 | 0,5 | 4,8 | 0,8 | 0,8 | 0,25 |  | - | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
| Переплав ломов дюрале- вой группы | П 3 (Д16) | 0,4 | 0,5 | 4,9 | 0,9 | 1,8 | 0,25 |  | - | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
| Переплав дюралевый | (ВД1) | 1,5 | 0,5 | 5,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 |  | 0,15 | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
| Переплав ломов 8 группы | П8 (АМГ) | 0,4 | 0,4 | 0,10 | 0,8 | 6,8 | 0,1 |  | - | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
| Переплав ломов 8 группы | П8 (АМГ3) | 0,8 | 0,4 | 0,10 | 0,6 | 4,0 | 0,1 |  | - | 0,03 | 0,05 | 0,2 |
| ### Примечание : маркировка переплава может быть согласована между Потребителем и Изготовителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Переплав должен быть рафинирован одним из приведенных флюсов:

-Карналлитовый;

-«Экораф-8»;

-другие, не содержащие натриевых солей.

4.На поверхности чушек не допускается шлаковых, окисных и других инородных включений.

5.Крупногабаритные чушки поставлять без упаковки.

6.Мелкая чушка массой до 20 кг должна быть упакована в пакеты массы         до 1тн.

Пакеты должны быть обвязаны алюминиевой проволокой в соответствии с разработанной на заводе схемой.

7.Маркировка чушек.

На литниковой части чушек должна быть нанесена маркировка, включающая номер плавки и марку переплава. Маркировку наносить ударным способом, высота букв и цифр не менее 10мм.

Допускается маркировку переплава мелкой чушки наносить только на чушках верхнего ряда каждого пакета.

Дополнительно на боковой части крупногабаритных чушек несмываемой краской должна быть нанесена маркировка, включающая номер плавки и марку переплава. Высота букв и цифр должна быть не менее 200мм.

8.На каждое грузовое место (пакет) должен быть прикреплен ярлык с указанием:

-предприятия – изготовителя;

-марки переплава;

-номера плавки;

-массы нетто;

-даты.

9.Каждая партия переплава должна сопровождаться сертификатом качества, в котором должен быть указан поплавочный химический состав.

10.Для транспортирования чушек переплава разрешается применять любой вид транспорта, обеспечивающий сохранность и качество транспортируемой продукции.

11.Хранение чушек переплава производить в закрытых помещениях, исключающих перепутывание чушек разных плавок.

Главный металлург				А.И. Семенихин